ԱՎԵԼՎԱԾ N 2

«Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին»   
Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016)

ՑԱՆԿ

վտանգավոր նյութերի, որոնց պարունակությունը էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում՝ թույլատրելի խտության գերազանցմամբ միատարր (հոմոգեն) այնպիսի նյութերում, որոնք կիրառվում են էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակների կառուցվածքներում, որոնց վրա տարածվում է «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016) գործողությունը, արգելված է

|  |  |
| --- | --- |
| Վնասակար նյութի անվանումը | Միատարր (հոմոգեն) նյութերում վտանգավոր նյութի թույլատրելի խտությունը քաշային տոկոսներով, ոչ ավելի, քան |
| 1. Կապար | 0.1 |
| 2. Սնդիկ | 0.1 |
| 3. Կադմիում | 0.01 |
| 4. Վեցարժեք քրոմ | 0.1 |
| 5. Պոլիբրոմացված դիֆենիլներ | 0.1 |
| 6. Պոլիբրոմացված դիֆենիլեթերներ | 0.1 |